Суперпластификатор

КРАТАСОЛ

1. Описание продукта

Добавка для бетонов «Кратасол» относится к группе суперпластификаторов и добавок регулирующих сохраняемость подвижности.

«Кратасол» - продукт, получаемый при многостадийном органическом синтезе, представляет собой смесь натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот с высоким содержанием высокомолекулярных фракций.

Добавка производится согласно ТУ 5745-333-05800142, в соответствии с EN 934-2.

Физико-химические показатели

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | водный раствор | порошок |
| Внешний вид | Однородная жидкость коричневого цвета | Порошок темно-коричневого цвета |
| Массовая доля воды, %, не более | 65 | 8 |
| Плотность, г/см3, не менее | 1,17 | - |
| Показатель активности водородных ионов 2,5 %-ного водного раствора, ед. рН | 7-9 | 7-9 |

2. Области применения

Суперпластификатор «Кратасол» используется:

-  в производстве товарного бетона с целью получения высокоподвижных и литых бетонных смесей  с повышенной жизнеспособностью при возведении монолитных сооружений с высокой степенью армирования и сложной конфигурацией, из бетонов классов по прочности на сжатие до В60 и выше, на объектах промышленного и гражданского строительства.

- при строительстве всех видов монолитных конструкций из тяжелого и мелкозернистого бетонов, а также бетонов на пористых заполнителях при продолжительном транспортировании и укладке бетонной смеси;

- при возведении всех видов конструкций (в т.ч. гидротехнических сооружений, дорожных и аэродромных покрытий) из монолитного бетона при повышенных требованиях к ним по показателям морозостойкости, водонепроницаемости, сопротивлению коррозионным воздействиям;

- при возведении массивных монолитных конструкций из высокопрочного бетона, при необходимости снижения или замедления тепловыделения при твердении бетона во избежание накопления внутренних напряжений;

- при возведении плоских, удлиненных конструкций с целью сокращения количества деформационных швов;

- в производстве  сборных  конструкций  из  высокопрочного   бетона; изготовлении на стендах массивных густоармированных конструкций (типа ферм, балок, колонн, пролетных строений мостов), железобетонных изделий;

- при изготовлении конструкционно-теплоизоляционных легких бетонов одновременно с воздухововлекающими добавками в целях уменьшения водосодержания при оптимальной жесткости и отпускной влажности бетона, приготовленного на мелких заполнителях (золе и золошлаковой смеси ТЭС, вспученном перлитовом песке и др.);

- для изготовления покрытий  с  высокими  эксплуатационными  свойствами.

3. Строительно-технологические свойства

Применение добавки «Кратасол» обеспечивает:

- увеличение марки по удобоукладываемости с П1 до П5;

- повышение сохраняемости подвижности бетонной смеси до 4 часов и более;

- снижение водопотребности бетонной смеси на 25%;

- увеличение прочности на сжатие в возрасте 28 суток на 20% и более;

- марку бетона по морозостойкости F300 в солях и выше;

- марку бетона по водонепроницаемости W12 и выше.

- улучшение сцепления  бетона  с  закладной арматурой и металлоизделиями  с одновременным  обеспечением   пассивного   состояния  металла;

- достижение требуемых показателей при применении  обычных  цементов  для получения  высокопрочных  бетонов, а также нестандартных заполнителей, в том числе мелких песков;

- производство изделий с высокими показателями качества поверхности;

- получение   литых   самоуплотняющихся,  практически  не  требующих  вибрации бетонных смесей.

- снижение  расхода  цемента  до  20% и более, при использовании бетонных смесей с маркой по подвижности П3, П4 и П5, что значительно снижает трудоемкость строительных работ на площадке;

- снижение энергетических, временных  затрат  (при  вибрации, ТВО) на 30-40%;

Суперпластификатор «Кратасол» легко смешивается с другими добавками (гидрофобизаторы, ускоряющие, воздухововлекающие и др.), не вступая в химическую реакцию и сохраняя свои свойства.

Добавка не является коррозионно-активным компонентом бетона и не вызывает коррозию стальной арматуры.

4. Дозировка добавки «Кратасол» составляет 0,2-0,6% в пересчете на сухое вещество по отношению к сухой массе цемента.

5. Преимущества добавки «Кратасол» по сравнению с другими суперпластификаторами:

- более высокий пластифицирующий и водоредуцирующий эффект при равной     дозировке или возможность снижения величины оптимальной дозировки;

- более  высокая  сохраняемость  подвижности  бетонной  смеси  при   транспортировке на дальние расстояния;

- отсутствие дополнительного воздухововлечения в бетонную смесь;

- повышенная прочность бетона в зрелом возрасте;

- более низкая цена и, как следствие снижение доли добавки в стоимости    готового продукта до 30%.

Добавка для бетонов «Кратасол» имеет высокую стабильность свойств.

Суперпластификатор обладает выраженной пластифицирующей способностью в зависимости от используемых дозировок и обеспечивает нерасслаиваемость даже тощих цементно-песчаных растворов.

В пределах заявленных дозировок, добавка «Кратасол» значительно улучшает микроструктуру бетона.

6. Оценка строительно-технологических свойств бетонных смесей и бетона с добавкой

Исходные материалы:

- цемент ПЦ 500-Д0-Н, ГОСТ 10178;

- песок кварцевый ГОСТ 8736, Мк=2,1;

- щебень фр. 5-20, ГОСТ 8267.

Эффективность действия добавки в бетоне оценивалась по ГОСТ 30459.

Сохраняемость подвижности бетонной смеси во времени

Физико-механические показатели бетонной смеси и бетона

с добавкой «Кратасол»

| № п/п | Дозировка добавки, % | ОК, см | В/Ц | Усло- вия твер- дения | Прочность при сжатии, МПа (%) в возрасте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 сут | 3 сут | 7 сут | 28 сут |
| В пластифицированных бетонных смесях |
| 1. | Контроль-ный | 3 | 0,5 | Норм. | - | 16,0 (100) | 23,7 (100) | 34,8 (100) |
|  |  |  |  | ТВО | 19,3 (100) | - | - | 35,2 (100) |
| 2. | Кратасол 0,4 | 21 | 0,5 | Норм. |  | 17,5 (109) | 23,9 (101) | 35,9 (103) |
|  |  |  |  | ТВО | 21,4 (111) | - | - | 36,3 (103) |
| 3. | Кратасол 0,6 | 25 | 0,5 | Норм. |  | 17,6 (109) | 25,8 (108) | 36,7 (105) |
|  |  |  |  | ТВО | 20,0 (103) | - | - | 37,9 (108) |
| В равноподвижных бетонных смесях |
| 4. | Контроль-ный | 3 | 0,5 | Норм. | - | 16,0 (100) | 23,7 (100) | 34,8 (100) |
|  |  |  |  | ТВО | 19,3 (100) | - | - | 35,2 (100) |
| 5. | Кратасол 0,4 | 3 | 0,4 | Норм. |  | 18,1 (113) | 29,9 (126) | 45,9 (132) |
|  |  |  |  | ТВО | 21,2 (110) | - | - | 44,0 (125) |
| 6. | Кратасол 0,6 | 3 | 0,38 | Норм. | - | 17,6 (110) | 29,2 (123) | 46,6 (134) |
|  |  |  |  | ТВО | 20,8 (108) | - | - | 45,1 (128) |

Примечание:  в круглых скобках указана прочность бетона (в %), в зависимости

от эталона без добавки.

Свойства бетона с добавкой «Кратасол», использованного при бетонировании плиты перекрытия транспортного пересечения Беговой улицы с Ленинградским проспектом в г. Москва

| Подвижность бетонной смеси | Класс бетона по прочности | Прочность, МПа, в возрасте, сут. | W | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 7 | 28 |  |  |
| П4 (подача бетононасосом) | В35 | 41,4 | 48,7 | 64,7 | >10 | 300 |

7. Проектирование и подбор состава бетона

Подбор состава бетона с добавкой «Кратасол» заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки с учетом целей максимального обеспечения требуемых свойств бетонной смеси и бетона.

При подборе состава бетонной смеси должны применяться те же материалы, которые использовались при подборе состава бетона без добавки.

Подбор состава бетона следует производить по ГОСТ 27006 любым методом, удовлетворяющим проектным требованиям, предъявляемым к бетонной смеси и бетону, с последующей корректировкой свойств за счет снижения расхода воды и назначения оптимальной дозировки.

Подбор состава бетона с добавкой следует проводить в лабораторных условиях на сухих заполнителях, учитывая влажность добавки в форме порошка и воду, содержащуюся в растворе добавки. Для приготовления бетонной смеси используют лабораторный смеситель.

При приготовлении опытных замесов необходимо контролировать плотность свежеуложенной и уплотненной бетонной смеси и корректировать фактический расход материалов для получения 1 м3.

Все подобранные в лабораторных условиях составы бетонов, режимы уплотнения и режимы ТВО следует проверить и при необходимости откорректировать в производственных условиях.

При применении добавки «Кратасол» за основу принимают производственный состав и осуществляют его корректировку в зависимости от целей введения с учетом следующих положений:

- для повышения удобоукладываемости бетонной смеси, необходимо откорректировать дозировку добавки, необходимую для получения заданной марки по удобоукладываемости, не изменяя количество воды затворения;

- при введении добавки с целью повышения прочности бетона необходимо назначить такую дозировку добавки, при которой достигается водоредуцирующий эффект – до 25% при заданной подвижности; при этом нужно компенсировать убранное количество воды затворения крупным или мелким заполнителем, чтобы объем бетонной смеси не изменился;

- в большинстве случаев рекомендуется совместно использовать эффект пластификации и эффект водоредуцирования, повышая пластичность смеси до марки П3 и снижая количество воды затворения на 10…15%, тем самым увеличивая конечную прочность бетона;

- при использовании добавки с целью экономии цемента необходимо сократить количество цемента на 20% и более в составе бетона с водоредуцирующим эффектом 20…25% и более; при этом удобоукладываемость контрольного  состава и состава с добавкой должна быть одинаковая; убранное количество цемента необходимо заменить заполнителем, в количестве необходимым для получения того же объема бетонной смеси.

8. Приготовление водного раствора добавки

Добавку «Кратасол» вводят в бетонную смесь в количестве 0,2…0,6 % в пересчете на сухое вещество по отношению к сухой массе цемента, в зависимости от технологии, вида цемента, состава бетонной смеси и технических требований к бетону.

Добавка вводится в бетонную смесь в виде водного раствора с концентрацией не более 35%. Рабочая концентрация раствора выбирается потребителем исходя из требований технологии, условий применения и удобства использования.

Порошок суперпластификатора «Кратасол» полностью и быстро растворяется в обычной воде при нормальных условиях. С повышением температуры скорость растворения возрастает. Приготовление рабочего раствора добавки следует производить при помощи принудительного перемешивания или применения операции барботирования.

Перед началом каждой рабочей смены и после длительного хранения раствор добавки перед применением следует перемешать.

Дозирование раствора добавки можно производить:

- одновременно, со всем количеством воды затворения;

- в предварительно перемешанную с большей частью воды затворения

бетонную смесь;

- после полного перемешивания бетонной смеси.

Суперпластификатор «Кратасол» легко смешивается с другими добавками (гидрофобизаторы, ускоряющие, воздухововлекающие и др.), не вступая в химическую реакцию и сохраняя свои свойства.

Пример расчета водного раствора добавки «Кратасол» с массовой долей сухого вещества, равной 35 %. Имеется емкость с мешалкой объемом 10 м3. Рекомендуемый коэффициент заполнения емкости – 0,7.

Необходимо приготовить 7 м3 35%-ного раствора. Плотность такого раствора равна 1,19 кг/л. Вес 7м3 составит 7000×1,19=8330 кг. Доля добавки в данном растворе составит 8330×35/100=2915,5 кг, а доля воды 8330×65/100=5414,5кг. Предположим, что в добавке содержится (5% влаги. Масса технического продукта составит 2915,5×1,05=3061,3 кг, а масса загружаемой воды должна быть уменьшена на 3061,3–2915,5=145,8кг. Количество загружаемой воды составит 5414,5–145,8=5268,7кг (литров).

9. Пример расчета количества добавки вводимой в бетонную

смесь

Допустим, что дозировка добавки в бетонную смесь составляет 0,5% по массе цемента, расход добавки на 100 кг цемента составит:

100 кг – 100 %

X кг –  0,5 %

X=100кг×0,5%/100%=0,5 кг абсолютно сухой добавки;

Добавка вводится в виде рабочего раствора 35 % концентрации, т.о.:

0,5 кг – 35 %

X кг – 100 %

X=100%×0,5 кг/35 %=1,429кг раствора 35% концентрации из расчета на 100кг цемента.

Если дозирование рабочего раствора добавки осуществляется в литрах, а не в килограммах, то: V=m/d, где: m – масса рабочего раствора добавки (кг);                           d – плотность 35% раствора добавки г/см3 (смотрите таблицу).

V=1,429/1,19=1,2л добавки на 100кг цемента.

В таблице приведена ориентировочная зависимость плотности водного раствора добавки «Кратасол» от его концентрации. В зависимости от соотношения компонентов в рамках требований ТУ конкретные значения плотности раствора могут несколько отличаться. Промежуточные значения концентрации раствора определяются методом линейной интерполяции.

| Концентрация раствора, % | Плотность при 20оС, г/см3 (±0,005 г/см3 ). | Содержание пластификатора в 1дм3 раствора, кг |
| --- | --- | --- |
| 2,5 | 1,008 | 0,025 |
| 5,0 | 1,020 | 0,051 |
| 7,5 | 1,032 | 0,077 |
| 10 | 1,047 | 0,105 |
| 12 | 1,057 | 0,127 |
| 15 | 1,072 | 0,161 |
| 17 | 1,083 | 0,184 |
| 20 | 1,101 | 0,220 |
| 25 | 1,131 | 0,283 |
| 30 | 1,159 | 0,348 |
| 35 | 1,190 | 0,417 |
| 40 | 1,222 | 0,489 |

В значениях плотности допускается  отклонения  (±0,005 г/см3 ).

10. Упаковка, транспортировка и хранение

В жидкой форме добавка поставляется наливом в авто- и железнодорожных цистернах, а также в пластмассовой таре различной емкости.

В сухой форме добавка упаковывается в бумажные или полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем или мягкие контейнеры типа МКР (биг-бэги).

Раствор добавки следует хранить в закрытых емкостях. Сухая добавка должна храниться в упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях. При хранении добавка не выделяет вредных газов или паров. Добавка «Кратасол» не изменяет свои характеристики при воздействии прямых солнечных лучей в широком диапазоне температур. В случае замерзания водного раствора после оттаивания и гомогенизации добавка «Кратасол» полностью восстанавливает свои свойства.

Добавка транспортируется любым видом транспорта, в соответствии с действующими правилами.

Гарантийный срок хранения суперпластификатора «Кратасол» в сухом и жидком виде – 12 месяцев с даты изготовления.